Załącznik Nr 7 do specyfikacji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W CZĘŚCI MIESZKALNEJ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH

ZAWARTOŚĆ

- POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Przedmiot zamówienia

1.2 Zakres robót

1.3 Podział robót wg CPV

1.4 Określenia podstawowe

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

1.6. Opis miejsca robót

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

2.2 Rodzaje materiałów

2.3 Składowanie materiałów

3. SPRZĘT I URZĄDZENIA

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

5.2  Wymaganie ogólne dla podłoża

5.3 Wymagania ogólne dla wykonawstwa

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

8. OBMIAR ROBÓT

9. ODBIÓR ROBÓT

9.1 Ogólny robót płytkarskich i posadzkowych

9.2 Odbiór prac malarskich

9.3 Zakończenie odbioru

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE

10.1 Normy

10.2 Ustawy i rozporządzenia

- POSTANOWIENIA OGÓLNE

Celem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu pomieszczeń sanitarnych w części mieszkalnej Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

1.1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń sanitarnych w części mieszkalnej Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach, Wilkowiczki 25, 87-850 Choceń.

1.2 Zakres robót

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:

- roboty murarskie

- roboty tynkarskie

- remont łazienek (skucie starych płytek i ułożenie nowych)

- prace malarskie

- roboty wodno-kanalizacyjne

1.3 Podział robót wg CPV

Podział robót objętych zamówieniem wg. Kodu Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Dział: 45000000-7, Roboty budowlane

Grupa: 45215510-5, usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej

Kategorie: 	45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

45431100-8 Kładzenie terakoty

45431200-9 Kładzenie glazury

45442100-8 Roboty malarskie

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i warunkami technicznymi.

1.5 Ogólne warunki dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z warunkami technicznymi, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiającego.

1.6 Opis miejsca robót

Miejscem prowadzenia prac jest teren Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach,              87-850 Choceń, Wilkowiczki 25. Teren ten jest w całości ogrodzony. Na czas prowadzenia prac Zamawiający udostępni Wykonawcy teren na potrzeby zaplecza budowy, oraz wskaże punkt poboru energii elektrycznej i wody. Całość kosztów organizacji placu budowy obciąża Wykonawcę. Wszelkie powstałe podczas prowadzonych prac odpady, a w szczególności gruz Wykonawca usunie na swój koszt, zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Środowiska.

Podczas prowadzonych prac należy wokół budynku wyznaczyć w sposób trwały strefy niebezpieczne. Ponieważ podczas prac budynek Pogotowia będzie cały czas funkcjonował normalnie należy prowadzić prace w sposób gwarantujący bezpieczeństwo podopiecznym i pracownikom DPS.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Materiały stosowane powinny posiadać przed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia             do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2003 r.  Nr 207 poz. 2016, z późn. zm.). Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich właściwości i zgodności ze specyfikacją.

2.2 Rodzaje materiałów

Podczas prowadzenia prac używane będą następujące rodzaje materiałów:

- płytki z betonu komórkowego

- cement

- wapno

- farby emulsyjne wewnętrzne

- farby olejne do lamperii

- glazura

- terakota

- kleje i fugi do płytek

- osprzęt wod-kan.

Wszystkie materiały należy dostarczać na plac budowy wraz świadectwami jakości oraz wymaganymi atestami. Dostarczane na plac budowy materiały należy sprawdzać pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności mogących mieć wpływ na jakość prac materiał należy, przed wbudowaniem, poddać próbom uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

2.3 Składowanie materiałów na budowie

Składowanie materiałów na budowie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta, w sposób zapobiegający zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu właściwości technicznych na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania w zakresie przepisów ppoż.

3. SPRZĘT I URZĄDZENIA

Do wykonywania prac związanych z remontem pomieszczeń przewiduje się konieczność użycia następującego sprzętu:

- samochód dostawczy

- betoniarka

- maszyna do cięcia płytek

- cykliniarka

- elektronarzędzia

Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego sprzętu, który nie wpłynie negatywnie na jakość prowadzonych prac. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne oraz używany zgodnie z przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Materiał na budowę powinien być dostarczany na budowę odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu oraz zgodnie                       z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i koszty związane z transportem materiałów i urządzeń na budowę.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram prac uwzględniający wszystkie warunki w jakich wykonywane będą prace związane z remontem pomieszczeń. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów BHP związanych z wykonywanymi pracami.

5. 2 Wymagania ogólne dla podłoży

Podłoże, na którym wykonuje się układanie płytek oraz parkietu powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń. W przypadku podłoży chłonnych należy je dodatkowo zagruntować.

5.3 Wymagania ogólne dla wykonawstwa

5.3.1 Układanie płytek na posadzce

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się                  z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów              i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają że kompozycja nie wypływa z pod płytek               i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju             i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:

- do 100 mm	-  około 2 mm

- od 100 do 200 mm -  około 3 mm

- od 200 do 600 mm -  około 4 mm

- powyżej 600 mm    -  około 5-20 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.

Temperatura powietrza przy układaniu posadzki na zaprawie cementowej, co najmniej             24 godziny przed rozpoczęciem układania i w ciągu kilku dni po zakończeniu robót nie powinna być niższa niż 15°C.

5.3.2 Układanie płytek na ścianach

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane wg wymiarów, gatunków i odcieni barwy.

Należy przygotowywać zaprawę w ilości pozwalającej na jej zużycie w ciągu ok. 4 godzin.

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej + 5°C.

Płytki przyklejać przyciskając mocno do zaprawy i jednocześnie lekko obracając.

Spoinować płytki po 2 dniach od ułożenia, szerokość spoiny 3 mm. Spoiny wypełnić fugą wodoodporną mineralną, na stykach ze ścianą elastyczną.

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większa niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny nie większa niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki

5.3.3 Roboty malarskie

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych  źródeł ognia.

Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby                      i żądanej jakości robót.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez  Inspektora Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola   międzyoperacyjna) - przed przystąpieniem do układania płytek

- właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac.

Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji.

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i wykonanych prac są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

W przypadku opisanego w specyfikacji zakresu prac, dokumentacja powykonawcza powinna składać się z kompletu dokumentów potwierdzających jakość użytych w trakcie prac materiałów.

8. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót obejmuje całość wykonywanego zakresu prac. Jednostkami obmiarowymi są:

- murowania i przemurowania ścianek działowych m2

- tynkowanie - m2

- malowanie - m2

- skucie płytek - 1 m2

- układanie płytek - m2

- montaż rurociągów - mb

- montaż urządzeń sanitarnych - szt.

9. ODBIÓR ROBÓT

Podstawą odbioru robót stanowi stwierdzenie zgodności wykonanych prac z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i specyfikacją.

9.1 Ogólny robót płytkarskich i posadzkarskich

Przygotowanie podłoża pod roboty płytkarskie i układanie parkietu, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

- podłoża ,

- jakości zastosowanych materiałów,

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone sporządzeniem odpowiedniej notatki.

Badania końcowe prac należy przeprowadzić po zakończeniu robót.

Odbiór  końcowy  polega  na dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanych  robót wykończeniowych.

Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić poprzez oględziny, nacisk, opukiwanie,

- sprawdzenie grubości posadzki; należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń          z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

9.2 Odbiór prac malarskich

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką. wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.

- stanu i wyglądu elementów pod względem równości i prawidłowości ukształtowania powierzchni

9.3 Zakończenie odbioru

Odbioru wykonania prac potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE

10.1 Normy

PN-B-30010/A1:1996     Cement portlandzki.

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości                     i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Płytki   i   płyty   ceramiczne   ścienne   i   podłogowe.   Definicje,   klasyfikacja,  właściwości i znakowanie

PN-EN 159:1996Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%.Grupa B III.

PN-EN 176:1996Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3 %.

Grupa B l.

PN-EN 177:1997Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6 %.Grupa B II a.

PN-EN 178:1998Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10 %.  Grupa B II b.

PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A l.

PN-EN 186-1:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A Na. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.Grupa A II a. Cz. 2.

PN-EN 188:1998Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.

PN-EN ISO 10545-1:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

PN-EN IS010545-3:1999      Płytki   i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  nasiąkliwości  wodnej,   porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999  Płytki  i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.

PN-EN ISO 10545-5:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru  współczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych

# PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.

# PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej

# PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002	 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002	 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do spoinowania

PN-EN 13888:2003  Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej  zapraw na bazie żywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002 (11) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie.

PN-EN 12808-3:2002 (11) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie   i ściskanie.

PN-EN 12808-4:2002 (11) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002 (11) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych                       i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81901:2002Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - tom I, wyd. Arkady, Warszawa 1989-1990

10.2 Ustawy i rozporządzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,             z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. Określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanego kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. Szczegółowy zakres          i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno – użytkowego.

Opracowała:

inż. Joanna Szwed