SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

INWESTYCJA: Remont – wymiana wykładzin podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych  i wymiana okładzin tarasów  oraz schodów zewnętrznych.

LOKALIZACJA

INWESTYCJI:

Kurowo Parcele, gmina Baruchowo

INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej w Kurowie Parcele

87-821 BARUCHOWO

LOKALIZACJA

INWESTYCJI:

Kurowo Parcele, gmina Baruchowo

INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej w Kurowie Parcele

87-821 BARUCHOWO

Remont – wymiana wykładzin podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych  i wymiana okładzin tarasów  oraz schodów zewnętrznych.

ST – B –111

POSADZKI , TARASY, SCHODY

Baruchowo czerwiec 2010 r.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ST B 111 str. 1

1. WSTĘP ........................................................................................................................................... 2

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ...............................................................................................  2

1.2. Zakres stosowania ST .................................................................................................................... 2

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją ................................................................................................ 2

1.4. Określenia podstawowe ................................................................................................................. 2

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót ............................................................................................... 2

2. MATERIAŁY ................................................................................................................................. 3

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów .......................................................................................... 3

2.2. Szczegółowe wytyczne dotyczące materiałów ................................................................................. 3

3. SPRZĘT ..........................................................................................................................................3

4. TRANSPORT ..................................................................................................................................3

5. WYKONANIE ROBÓT ....................................................................................................................3

5.1. Ogólny wytyczne wykonania posadzek .......................................................................................... .3

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .......................................................................................................4

6.1. Posadzki z płytek ceramicznych .................................................................................................... .4

6.2. Posadzki z wykładzin PCV ........................................................................................................... .4

7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................................4

8. ODBIÓR ROBÓT .............................................................................................................................4

9. Podstawa płatności ............................................................................................................................5

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ..................................................................................................................5

10.1. Normy .................................................................................................................................... …5

10.2. Inne ........................................................................................................................................ …6

Remont – wymiana wykładzin podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych  i wymiana okładzin tarasów  oraz schodów zewnętrznych - Specyfikacja Techniczna

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ST B 111 str. 2

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek, wymiana płytek na tarasach i schodach przewidzianych do wykonania w ramach realizacji remontu budynku Domu Pomocy Społecznej w Kurowie Parcele

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt.1.1

Zakres robót, objęty niniejszą Specyfikacją dotyczy robót przy realizacji zadania w zakresie remontu:

posadzek w budynku mieszkalnym

wymiana płytek i obróbek blacharskich tarasów

--  wymiana płytek na schodach do budynku administracji

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie:

- Podłoża pod posadzki

- Wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych

- wymiana płytek

- Wymiana obróbek blacharskich

1.4. Określenia podstawowe

Pod względem konstrukcji podłogi rozróżniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe. Podłożem, na

którym są układane, może być strop międzykondygnacyjny lub ułożona na gruncie płyta betonowa. Podłogi, o

rozwiniętych układach konstrukcyjnych, składają się z trzech podstawowych elementów: podkładu (często

nazywanego podłożem), warstw izolacji (często kilku i o różnych zakładanych funkcjach) i posadzki.

1. Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obciążeń

użytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, słupy, podciągi) budynku. Jednocześnie

podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim układu warstw izolacyjnych i posadzki.

W zależności od położenia funkcję podkładu wypełnia strop lub materiały sypkie (granulaty - keramzyt,

mielony gazobeton lub piasek).

2. Izolacje podłogowe dzielimy w zależności od funkcji, jaką mają spełnić. Należą do nich: izolacja termiczna,

przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdźwiękowa.

3. Jastrych jest rodzajem bezspoinowego podkładu podłogowego lub bezspoinową posadzką wykonywaną z

mieszaniny o konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciekłej, która twardnieje w efekcie zachodzących w niej

procesów wiązań chemicznych lub termicznych (jastrych asfaltowy - przypadek szczególny). Wyróżnia się

również systemy suchych jastrychów podłogowych. - technologia ich wykonania polega na łączeniu

klejowym i mechanicznym (wkręty) płyt włókno-gipsowych, są one lżejsze od jastrychów wykonywanych

na mokro i pozwalają na szybsze kontynuowanie dalszych robót. Oprócz tego stosuje się wylewki

jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypełniaczami mineralnymi (uwodnione zaprawy cementowe z

dodatkiem "mleka wapiennego" lub Vinacetu w ilości ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostępne są

także konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy samopoziomujące: anhydrytowe lub

zawierające w swoim składzie gipsy syntetyczne.

4. Podłogą zaś nazywamy cały układ warstw (w tym wymienionych wyżej w definicjach) wykonanych na

stropie lub płycie fundamentowej dla zapewnienia właściwych warunków eksploatacyjnych, z jednoczesnym

spełnieniem wymagań wytrzyma/ościowych, przeciwpożarowych, termicznych, akustycznych a także

tworzących płaszczyznę (podbudowę) pod warstwę użytkową czyli posadzkę.

5. Posadzka jest użytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem zewnętrznym.

Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST

"Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST "Wymagania ogólne"".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ST.

2. MATERIAŁY

Dla zastosowanych materiałów okładzinowych  i obróbek blacharskich są wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. Materiały muszą uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru.

Materiały:

- płytki ceramiczne podłogowe gresowe

- zaprawa klejowa,

- zaprawa fugowa

- profile wykończeniowe

- wykładziny tarket

- rynny i rury spustowe

- materiały pomocnicze i montażowe w asortymencie i ilości niezbędnej do montażu

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Przed wykonaniem posadzki należy określić wymagane przez producenta materiałów warunki wykonania lub

normy i sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w którym będzie wykonywana posadzka, a ponadto przy

wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych także wilgotność podkładu.

Płytki ceramiczne, wykładziny i akcesoria muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości producenta.

Płytki muszą spełniać wymagania normy PN-EN 87 grudzień 1994, musza być oznaczone znakiem budowlanym

i posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa B , certyfikat lub deklarację zgodności z PN-EN lub aprobatę

techniczna ITB.

2.2. Szczegółowe wytyczne dotyczące materiałów

W części mieszkalnej parter – pokoje mieszkalne i korytarz-  posadzkę należy wykończyć wykładziną

homogeniczną (linoleum) układaną z rolki z wykorzystaniem 2 kolorów:

piaskowy (PODASTAWOWY) i  zielony.

Kolor piaskowy jest kolorem dominującym, natomiast kolor zielony jest kolorem umytym do tworzenia wzorów.

Parametry wykładziny do pomieszczeń:

Grubość 3,2 mm

Warstwa użytkowa 3,2 mm

Współczynnik przenikania ciepła U=0,019W/m²K

klasa użytkowa 34

Klasa ogniotrwałości Cfls1

Absorpcja akustyczna, ALw9 odb.

Masa powierzchniowa 3 900 g/m2

Właściwości antypoślizgowe R9

Grupa ścieralności Grupa T

Na tarasach zewnętrznych i schodach zewnętrznych należy zastosować gres techniczny w kolorze szarym.

Parametry płytek

Wymiary: 30x30cm,

Nasiąkliwość < 0,5%

Wytrzymałość na zginanie > 35 N/mm²

Odporność na ścieranie wgłębne max175mm³

Odporność na plamienie TAK

Właściwości antypoślizgowe R10

Na schodach na stopniach zastosować płytki „stopnice”

 Wykończenie drzwi na taras w budynku administracji zabezpieczyć pasem gumowym .

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne".

Wykonawca przystępujący do ułożenia płytek i wykonania posadzek, powinien wykazać się możliwością

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST "Wymagania ogólne".

Pakowanie i magazynowanie materiałów

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi.

Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny

zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST "Wymagania ogólne".

5.1. Ogólny wytyczne wykonania posadzek Posadzki w pomieszczeniach należy zerwać, zagruntować roztworem gruntującym SOPRO. Wylewkę należy oddylatować od ściany układając styropian o grubości 1cm.

Przy wykładzinach PCV należy wykonać wylewkę wyrównawczą (samopoziomującą)

Cokoły należy wykonać z tych samych materiałów co posadzki zachowując kolorystykę posadzki. Przy wykładzinach cokoły wykonać na wysokość 15cm,

Tarasy

Plytki na tarasach należy zdjąć, zagruntować i położyć szpachlę wyrównawczą z  dwuprocentowym spadkiem od budynku w stronę terenu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST "Wymagania ogólne".

6.1. Okładziny z płytek ceramicznych

Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały użyte do wykonania tarasów i schodów nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość powinny być zbadane, jeżeli budzą jakiekolwiek wątpliwości.

Podkłady pod posadzkę powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne, ze spadkami o powierzchni czystej i szorstkiej.

Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku.

Prawidłowość i dokładność wykonania okładzin

Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie:

- prawidłowości wykonania powierzchni,

- prostoliniowości spoin,

- związania posadzki z podkładem,

- grubości spoin i ich wypełnienia,

- wykończenia posadzki.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Prawidłowe ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wzorcem płytek.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m, przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Prześwit między łatą a powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładności do 1 mm. Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego projektem spadku należy przeprowadzić łatą i poziomnicą.

Sprawdzenie prostoliniowości spoin należy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm.

Sprawdzenie związania posadzki z podkładem należy przeprowadzić przez lekkie opukanie posadzki młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania posadzki z podkładem.

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości 1 m2 należy pomierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm. Sprawdzenie wykończenia posadzki na tarasach i schodach należy przeprowadzić wzrokowo.

6.2. Posadzki z wykładzin PCV tarket

Sprawdzeniu podlega:

- rodzaj zastosowanych materiałów

- przygotowanie podłoża:

- wygląd zewnętrzny oraz jej równość

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST "Wymagania ogólne".

Jednostką obmiaru jest 1 m2 okładzin tarasów, schodów i posadzek, obróbek blacharskich.

Jednostką obmiaru jest 1 mb rynien i rur spustowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST "Wymagania ogólne".

Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót

Prawidłowość wykonania robót sprawdza się podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego części Podstawą odbioru robót są dokumenty:

- dziennik budowy,

- certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczególnych rodzajów okładzin i podłóg.

W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych robót zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od których jakości zależy ostateczna wartość techniczna podłóg.

Badania wykonanych podłóg składają się z badań pośrednich, które obejmują badania materiałów, podkładów, warstw izolacyjnych itp., oraz badań bezpośrednich obejmujących sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki PCV i ceramicznej.

Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy sprawdzić zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materia/ów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały użyte do wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakości nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upoważnione laboratoria.

Odbiór poszczególnych etapów robót

Odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzyma/ości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych.

Odbiór warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza się w następujących etapach robót: po wykonaniu podłoża, po ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub ułożeniem podkładu. Przy odbiorze wykonuje się: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie równości, czystości, wilgotności podłoża, sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej. Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzyma/ości na ściskanie na próbkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie:

- materiałów,

- prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- grubości podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,

- prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (obróbek blacharskich na tarasach z blachy powlekanej koloru wiśni),badanie należy wykonywać przez oględziny,

- prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych,

- wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów,

Odbiór końcowy robót w zakresie okładzin tarasów i schodów oraz  posadzek PCV dokonuje się przez oględziny i pomiary posadzki.

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki wykonania robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne”.

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań.

Cena jednostkowa wykonania posadzek obejmuje:

- przygotowanie podkładów,

- zakup i transport materiałów,

- ułożenie posadzek wraz z listwami wykończeniowymi i cokolikami

Cena jednostkowa wykonania robót okładzin z płytek ceramicznych i wykładzin PCV obejmuje:

- sprawdzenie podłoży,

- zakup i dostawa materiałów,

- wykonanie okładzin,

- prace porządkowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-EN 87:1994

Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 98 : 1996

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości

powierzchni.

PN-75/B-10121

10.2. Inne

Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998.

Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo og6lne. T I cz. 3 i 4,

rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

Instrukcje i specyfikacje producenta

# egz.3

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

INWESTYCJA:  Remont – wymiana wykładzin podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych

i wymiana okładzin tarasów  oraz schodów zewnętrznych.

LOKALIZACJA INWESTYCJI:      Kurowo Parcele, gmina Baruchowo

INWESTOR:             Dom Pomocy Społecznej w Kurowie Parcele, 87-821 BARUCHOWO

TEMAT:     Posadzki , Tarasy, Schody

Opracował:

Krystyna Kaczanowska Upr. 112/87 UW w Płocku

KU/BO/0455/05